# Инструкция (Рус.)

**ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ:**
Компаунд наносят при температуре от +5 до +35 °С.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**
ОТ 8 ДО 24 ЧАСОВ в зависимости от температурного режима.

**ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ:**
Срок полной полимеризации слоя составляет не мене 7 суток при температуре окружающей среды не ниже +20 °С. За это время происходит окончательный набор прочности. В этот период желательно исключить экстремальные нагрузки
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ: От -200 до +2000С.

1. **ПОДГОТОВЬТЕ ОСНОВАНИЕ:**

Перед нанесением покрытия поверхность полностью очистите от грязи, пыли, удалите незакрепленные элементы основания и плохо закрепленные элементы старого покрытия. В случае загрязнения поверхности масляными пятнами, пятнами с жирной средой вывести средством для удаления жира и масел или механическим методом. Большие выбоины и трещины зашпаклюйте ремонтным составом. Наносить состав можно только на сухую поверхность, дождитесь полного высыхания.

**2. ПРОГРУНТУЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ:**
После подготовки поверхности возьмите материалы для грунтования  из комплекта, смешайте Компонент А (грунт) с Компонентом В (грунт) и нанесите на основание с помощью кисточки или валика. **Время жизнеспособности готовой смеси составляет до 30 мин.**

**3. ПРИГОТОВЬТЕ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ:**
Дождитесь высыхания грунтовочного слоя (при прикосновении пальцами к грунтованной поверхности не должно быть прилипания, обычно этот интервал времени составляет от 8 до 24 часов в зависимости от температурных условий) Состав состоит из 2-х компонентов: Компонент А (декор) и Компонент В (декор). Данные компоненты смешиваются с помощью низко оборотистой дрели и венчика или вручную не менее 3х минут с помощью лопатки или палочки. **Время жизнеспособности готовой смеси составляет 25 мин.**

**4. НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ:**
Перелейте состав в поддон и нанесите на бетонное основание ручным способом с помощью кисточки или валика. Дождитесь высыхания.**До полного высыхания покрытие не должно подвергаться нагрузкам.**

# Інструкція (Укр.)

**ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕННЯ:**
Компаунд наносять при температурі від +5°С до +35°С.

**ЧАС ВИСИХАННЯ:**
ВІД 8 ДО 24 ГОДИН в залежності від температурного режиму.

**ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:**
Термін повної полімеризації шару складає не менше 7 діб при температурі навколишнього середовища не нижче +20°С. За цей час відбувається остаточний набір міцності. В цей період бажано виключити екстремальні навантаження
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОКРИТТЯ: Від -200°С до + 2000°С.

1. **ПІДГОТУЙТЕ ОСНОВУ:**

Перед нанесенням покриття поверхня повністю очистіть від бруду, пилу, видаліть незакріплені елементи підстави і погано закріплені елементи старого покриття. У разі забруднення поверхні масними плямами, плямами з жирної середовищем вивести засобом для видалення жиру і масел або механічним методом. Великі вибоїни та тріщини зашпаклюйте ремонтним складом. Наносити склад можна тільки на суху поверхню, дочекайтеся повного висихання.

**2. ПРОГРУНТУЙТЕ ПОВЕРХНЮ::**
Після підготовки поверхні візьміть матеріали для грунтування з комплекту, змішайте Компонент А (грунт) з Компонентом В (грунт) і нанесіть на основу за допомогою пензлика або валика. **Час життєздатності готової суміші складає до 30 хв.**

**3. ПРИГОТУЙТЕ ДЕКОРАТИВНИЙ СКЛАД:**
Дочекайтеся висихання шару грунтовки (при дотику пальцями до грунтованої поверхні не повинно бути прилипання, зазвичай цей інтервал часу становить від 8 до 24 годин в залежності від температурних умов). Склад складається з 2-х компонентів: Компонент А (декор) і Компонент В (декор ). Дані компоненти змішуються за допомогою низько оборотної дрилі і вінчкиа або вручну не менше 3-х хвилин за допомогою лопатки або палички. **Час життєздатності готової суміші складає 25 хв.**

**4. НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ШАРУ:**
Перелийте склад в піддон і нанесіть на бетонну основу ручним способом за допомогою пензлика або валика. Дочекайтеся висихання. **До повного висихання покриття не повинно піддаватися навантажень.**